## Slide 1
이물 상관관계 종합 분석 — RMT547 & MR71KPB
Slide 1/2 | Recipe 기반 이물 전이 분석
Page 1
제품 A | RMT547 Recipe: RI-100 65% + Talc 31% + Rubber 4%
제품 B | MR71KPB Recipe: PPP-RN1 76% + 신재PP 17% + Talc 7%
RI-100 (원료)
109.9
개 · 212.7점 · n=38
이론값 ×65%
71.4
개 · 138.2점
RMT547 (실측)
58.9
개 · 64.9점 · n=89
개수 잔존율
82%
점수 잔존: 47%
PPP-RN1 (원료)
27.7
개 · 32.5점 · n=30
이론값 ×76%
21.0
개 · 24.7점
MR71KPB (실측)
17.9
개 · 15.8점 · n=128
개수 잔존율
85%
점수 잔존: 64%
[그래프 1] 원료 → 이론값 → 실측 평균 개수 비교 (개)
Chart: 
| RMT547 (RI-100) | MR71KPB (PPP-RN1)
원료 평균 | 109.9 | 27.7
이론값 (×비율) | 71.4 | 21
완제품 실측 | 58.9 | 17.9
[그래프 2] 종합 잔존율 비교 — 개수 vs 점수 (%)
Chart: 
| RMT547 (65% Recipe) | MR71KPB (76% Recipe)
개수 잔존율 | 82 | 85
점수 잔존율 | 47 | 64
기준 (100%) | 100 | 100
💡 핵심 발견 (Quality Insight)
① 개수 잔존율 RMT547 82% / MR71KPB 85% — 두 제품 모두 이론값 대비 양호 (Recipe 비율 부합) ② 점수 잔존율 RMT547 47% / MR71KPB 64% — 점수가 더 큰 폭으로 감소 → 큰 SIZE 이물의 필터링 효과 우수 ③ Recipe 비율 높을수록 (76%) 점수 잔존율 ↑ — 원료 품질이 완제품에 더 직접 반영 → PPP-RN1 원료 관리 중요도 ↑
작성자: 강석기 | 품질관리팀 | 이물 상관관계 종합 분석 | 발행 2026.05.20

## Slide 2
SIZE별 잔존율 비교 + 종합 결론
Slide 2/2 | Mesh 40 필터링 효과 분석
Page 2
📊 잔존율 공식: 완제품 실측 ÷ (원료 평균 × Recipe 비율) × 100% | 100% 미만 = 공정 중 감소 (필터링) | 100% 초과 = 큰 이물 쪼개짐 (Mesh 40 효과)
[그래프 3] SIZE별 잔존율 비교 (%) — 100% 기준선
Chart: 
| <0.1mm | 0.1~0.3mm | 0.3~0.5mm | 0.5~0.7mm
RMT547 / RI-100 | 87 | 119 | 36 | 9
MR71KPB / PPP-RN1 | 113 | 87 | 22 | 17
100% 기준선 | 100 | 100 | 100 | 100
SIZE별 해석 (공통 패턴)
<0.1mm
RMT547 87% | MR71KPB 113%
미세이물 — RMT547는 정상 전이 / MR71KPB는 쪼개짐 효과 ↑
0.1~0.3mm
RMT547 119% | MR71KPB 87%
중간이물 — RMT547는 쪼개짐(Mesh 40) / MR71KPB는 정상 전이
0.3~0.5mm
RMT547 36% | MR71KPB 22%
큰 이물 — 두 제품 모두 컴파운딩 필터링 효과 (64~78% 제거)
0.5~0.7mm
RMT547 9% | MR71KPB 17%
대형 이물 — 매우 강력한 필터링 효과 (83~91% 제거)
✓ 종합 결론 & 권고 사항
① 이론 vs 실측 일치도
RMT547 82% / MR71KPB 85% — 두 제품 모두 Recipe 기반 이론값과 근접 → 상관관계 모델 신뢰성 입증
② 컴파운딩 필터링 효과
0.3mm↑ 이물 64~91% 제거 — 압출·필터링(Mesh 40)이 큰 이물 제거에 매우 효과적
③ Mesh 40 쪼개짐 효과
RMT547 0.1~0.3mm 119% / MR71KPB <0.1mm 113% — Mesh 40 통과 시 이물 SIZE 축소
④ 원료 관리 우선순위
Recipe 비율 높을수록 원료 영향 ↑ → PPP-RN1(76%) > RI-100(65%) 우선 관리 / 큰 이물 저감 집중
Source: RMT547 89샘플 (5/13~14) / RI-100 38샘플 (4·5월) | MR71KPB 128샘플 (4/2~5/15) / PPP-RN1 30샘플 (4/9~5/8)
작성자: 강석기 | 품질관리팀 | 이물 상관관계 종합 분석 | 발행 2026.05.20

## Slide 3
고객불만 LOT 분석 — RMT547 (263Q005H) vs 후속 LOT
Slide 3/4 | LOT별 이물 SIZE 비교
Page 3
고객불만 발생: LOT 263Q005H — 이물 SIZE 과대 (0.5mm 이상 이물 19개, 0.81%) | 후속 LOT 대비 최대 2배
[표] LOT별 이물 SIZE 분포 비교 — 263Q005H(고객불만) vs 후속 생산 LOT
LOT | <0.1mm | 0.1~0.3mm | 0.3~0.5mm | 0.5~0.7mm | 총 이물수 | 0.3mm↑ 비율 | 0.5mm↑ 비율 | 이물점수(평균)
★ 263Q005H | 735 | 1,374 | 223 | 19 | 2,351 | 10.3% | 0.81% | 32.7
263Q010H | 384 | 825 | 104 | 5 | 1,318 | 8.3% | 0.38% | 68.7
264Q001H | 858 | 2,188 | 318 | 17 | 3,381 | 9.9% | 0.50% | 52.5
264Q002H | 414 | 899 | 149 | 8 | 1,470 | 10.7% | 0.54% | 47.9
264Q017H | 657 | 1,579 | 240 | 15 | 2,491 | 10.2% | 0.60% | 55.1
후속LOT 평균 | - | - | - | 11 | 2,165 | 9.8% | 0.51% | 56.0
[그래프 3] LOT별 0.5mm 이상 대형 이물 개수 비교
Chart: 
| 263Q005H | 263Q010H | 264Q001H | 264Q002H | 264Q017H
0.5~0.7mm 이물 수 | 19 | 5 | 17 | 8 | 15
[그래프 4] LOT별 이물 SIZE 분포 비율 (%)
Chart: 
| 263Q005H | 263Q010H | 264Q001H | 264Q002H | 264Q017H
<0.1mm | 31.2633 | 29.1351 | 25.3771 | 28.1633 | 26.3749
0.1~0.3mm | 58.4432 | 62.5948 | 64.7146 | 61.1565 | 63.3882
0.3~0.5mm | 9.4853 | 7.8907 | 9.4055 | 10.1361 | 9.6347
0.5~0.7mm | 0.80817 | 0.37936 | 0.50281 | 0.54422 | 0.60217
263Q005H는 0.5mm이상 이물 19개(0.81%)로 후속LOT 평균 11.3개(0.49%) 대비 1.7배 — 대형 이물 과다가 고객불만의 직접 원인
작성자: 강석기 | 품질관리팀 | RMT547 고객불만 LOT 비교 분석 | 발행 2026.05.20

## Slide 4
후속 LOT 개선 효과 확인 및 관리 방안
Slide 4/4 | 개선 추이 및 권고사항
Page 4
개선 확인: 후속 LOT의 0.5mm이상 대형 이물 평균 11개 — 263Q005H(19개) 대비 41% 감소
263Q010H
0.5mm이상: 5개 (0.38%) [-74%]
0.3mm이상: 109개 (8.3%)
총 이물수: 1,318개
이물점수(평균): 68.7
→ 양호 (기준 이내)
264Q001H
0.5mm이상: 17개 (0.50%) [-11%]
0.3mm이상: 335개 (9.9%)
총 이물수: 3,381개
이물점수(평균): 52.5
→ 양호 (기준 이내)
264Q002H
0.5mm이상: 8개 (0.54%) [-58%]
0.3mm이상: 157개 (10.7%)
총 이물수: 1,470개
이물점수(평균): 47.9
→ 양호 (기준 이내)
264Q017H
0.5mm이상: 15개 (0.60%) [-21%]
0.3mm이상: 255개 (10.2%)
총 이물수: 2,491개
이물점수(평균): 55.1
→ 양호 (기준 이내)
[그래프 5] LOT별 0.5mm이상 이물 비율 추이 (%)
Chart: 
| 263Q005H | 263Q010H | 264Q001H | 264Q002H | 264Q017H
0.5mm이상 비율(%) | 0.80817 | 0.37936 | 0.50281 | 0.54422 | 0.60217
[그래프 6] LOT별 이물점수(평균) 비교
Chart: 
| 263Q005H | 263Q010H | 264Q001H | 264Q002H | 264Q017H
이물점수(평균) | 32.7 | 68.7 | 52.5 | 47.9 | 55.1
종합 결론 & 관리 방안
불만 원인 분석
263Q005H의 0.5mm이상 이물 19개(0.81%)로 후속LOT 평균 대비 1.7배 과다 → 대형 이물이 고객불만의 직접 원인
개선 효과 확인
후속 4개 LOT 모두 0.5mm이상 비율 감소 (0.38~0.60%) → 263Q010H에서 즉시 개선, 이후 안정적 유지
관리 기준 제안
0.5mm이상 이물 비율 0.60% 이하 관리 목표 설정 권고 (후속LOT 최대치 기준)
모니터링 강화
0.3mm이상 이물 비율 10% 이내 유지 + 컴파운딩 Mesh 40 필터 정기 점검으로 대형 이물 유입 차단
작성자: 강석기 | 품질관리팀 | RMT547 고객불만 LOT 비교 분석 | 발행 2026.05.20